## Slide 1
Entrevista de radio:
Evaluación de la bioactivación superficial de implantes personalizados por CAD/CAM en modelo animal
Dr. Javier S. Castro Carmona

## Slide 2
Grupo de Trabajo:
Dr. Javier S. Castro Carmona - IIT
Dr. Cristian Chapa González – IIT-CA CARI
Dra. Esmeralda Saraí Zúñiga Aguilar – IIT
Dr. Simón Yobanny Reyes – ICB-CA 110
Dr. Alfredo Hernández – ICB unidad quirúrgica (veterinario)
Dr. Juan Carlos Cuevas – ICB odontología (patólogo)
Dra. María del Carmen Aragón Duarte – Posdoctorante IIT
Dra. Lillian V. Tapia López – UTEP
Dra. Antonia Luna – Cimav

## Slide 3
Introducción:
Reemplazo de hueso cigomático
Placa craneal
Articulación temporomandibular

## Slide 4
Esquema de la Metodología:
Diseño y Fabricación de las piezas
Funcionalización
Pruebas in vivo
Cirugía
Cuidado de los animales
Eutanasia
Análisis
Histología
SEM
2 mm
2 mm
Periodo de prueba: 4,6 y 8 semanas

## Slide 8
Metodología: Pruebas in vivo
Rayos x

## Slide 9
Metodología: Pruebas in vivo
Rayos x
Muestras integradas

## Slide 12
Metodología: Pruebas in vivo
Muestras integradas

## Slide 13
Metodología: Pruebas in vivo
Muestras integradas

## Slide 14
Control PEEK 8 semanas
Plasma PEEK 8 semanas
Péptido PEEK 8 semanas

## Slide 16
Control PEEK 8 semanas
Plasma PEEK 8 semanas
Electrones Retrodispersados
x1k
Péptido PEEK 8 semanas

## Slide 17
Control PEEK 8 semanas
Electrones Secundarios
x1k
Plasma PEEK 8 semanas
Péptido PEEK 8 semanas

## Slide 18
Electrones Retrodispersados - x200
Control Zirconia 8 semanas
Plasma Zirconia
8 semanas
Fosfatos Zirconia 8 semanas

## Slide 19
Electrones Secundarios – x200
Control Zirconia 8 semanas
Plasma Zirconia
8 semanas
Fosfatos Zirconia 8 semanas

## Slide 20
Resultados de Investigación Relevantes:
Muestra control
Tratamiento con iones de fosfato y calcio
Tratamiento con plasma
a)
b)
c)
Análisis histológico